EFEK PENAMBAHAN SERAT POLYPROPOYLENE

TERHADAP DAYA LEKAT DAN KUAT LENTUR PADA REHABILITAS STRUKTUR BETON

DENGAN SELF-COMPACTING REPAIR MORTAR (SCRM)

Agus Santoso dan Slamet Widodo

(Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY)

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji pengaruh penambahan serat polypropylene terhadap kekuatan lekatan antara beton lama (subtrate) dengan beton lapis ulang (overlay), yang akan ditinjau kekuatan geser langsung serta pengaruh penambahan serat polypropylene terhadap kekuatan lentur beton yang telah mengalami lapis ulang pada penggunaan Self-Compacting Repair Mortar (SCRM) untuk kepentingan perbaikan dan perkuatan struktur.

Penambahan serat polypropylene akan dilakukan sebesar 0 kg/m3, 1 kg/m3, 2 kg/m3 dan 3 kg/ m 3  yang dihitung berdasarkan volume beton. Pengujian beton segar dilakukan dengan slump-flow test. Selanjutnya dilakukan pengujian sifat mekanik beton yang meliputi pengujian    kuat geser interface dengan metode Bi-Surface Direct Shear, dan kuat lentur pada umur 56 hari.  Setiap varian terdiri dari 3 benda uji beton, jumlah varian ada 4 buah dan jumlah pengujian ada 3 macam, sehingga jumlah benda uji keseluruhan ada 36 benda uji. . Analisis data akan dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif .

Hasil penelitian ini adalah (1) Pada uji gaya geser, penambahan serat polypropylene terbukti dapat meningkatkan kuat lekat antara beton lama (subtrate) dan beton baru (overlay)  dengan penambahan serat polypropylene  masing-masing sebesar 0 Kg/m3, 1 kg/m3, 2 kg/m3 dan 3 kg/m3, diperoleh gaya geser sebesar 1,985 MPa,  1,704 MPa,  2,519 Mpa, dan  2,489 MPa.  (2) Penambahan campuran serat polypropylene juga dapat meningkatkan  kuat lenturnya,  dengan penambahan serat polypropylene  sebanyak             0 Kg/m3, 1 kg/m3, 2 kg/m3, 3 kg/m3   diperoleh  kuat lentur  rata-rata sebesar 4,156 MPa , 4,988 MPa, 2,601 MPa, dan  2,543 MPa, dan (3) Komposisi yang paling optimum tercapai saat penambahan serat polypropylene sebesar 1 kg/m3  karena dapat meningkatkan kuat lentur sebesar 20,09 %.

Kata Kunci : serat polypropylene, daya lekat, kuat lentur

PENDAHULUAN

Beton bertulang merupakan material yang telah lama digunakan secara luas dalam dunia konstruksi. Material yang menggunakan beton dan baja tulangan ini banyak dimanfaatkan karena sebagian besar bahan-bahan penyusunnya mudah diperoleh sehingga dapat menekan biaya konstruksi yang diperlukan. Penggunaan material beton di Indonesia sangat dominan. Hal ini ditandai dengan tingkat konsumsi semen domestik yang mencapai 15,6 juta ton pada tahun 2007 dan tingkat pertumbuhan konsumsi semen diperkirakan berkisar antara 5% sampai 6% per-tahun (Majalah Bisnis Swa, November 2007).

Teknologi dalam bidang konstruksi beton berkembang dengan pesat, baik dari segi desain maupun metode-metode konstruksi yang dilakukan. Dalam pekerjaan konstruksi beton, pemadatan atau vibrasi beton adalah pekerjaan yang mutlak harus dilakukan untuk suatu pekerjaan struktur beton bertulang konvensional. Tujuan dari pemadatan itu sendiri adalah meminimalkan udara yang terjebak dalam beton segar sehingga diperoleh beton yang homogen dan tidak terjadi rongga-rongga di dalam beton (honey-comb). Pekerjaan perbaikan dan perkuatan struktur merupakan jenis pekerjaan konstruksi beton yang semakin berkembang dewasa ini.

Pada berbagai kasus perbaikan struktur, yaitu dengan menambah lapisan beton baru (overlay) sering mengalami kesulitan dalam pengerjaannya. Hal ini dikarenakan sempitnya ruangan, sehingga penambahan beton baru dengan beton konvensional menjadi sulit untuk dipadatkan dan pada akhirnya tidak dapat menghasilkan kualitas yang optimal. Sebagai contoh; pekerjaan perbaikan lantai bangunan industri, kubah, pelapisan untuk fire protection, perbaikan aqueduct, composite metal decks, dan perbaikan struktur pasca gempa. Atas dasar berbagai pertimbangan di atas akan lebih menguntungkan apabila digunakan beton  yang mampu mengalir, memadat dan merata dengan memanfaatkan berat sendirinya self-compacting concrete (SCC).

Prototype dari self compacting concrete mulai dikembangkan di Jepang pada akhir dekade 1980-an dengan tujuan mendapatkan struktur beton yang memiliki  tingkat kepadatan yang tinggi untuk daerah rawan gempa. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan hasil yang memuaskan, sehingga saat ini self compacting concrete telah digunakan secara luas di berbagai negara dengan aplikasi yang disesuaikan dengan kondisi serta konfigurasi struktur beton yang dibutuhkan.

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan self compacting concrete antara lain : (1) Mengurangi lamanya konstruksi dan besarnya upah pekerja, (2) Pemadatan dan penggetaran beton yang dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepadatan optimum dapat dieliminir, (3) Mengurangi kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya, (4) Meningkatkan kepadatan elemen struktur beton pada bagian yang sulit dijangkau dengan alat pemadat, seperti vibrator dan (5) Meningkatkan kualitas struktur beton secara keseluruhan.

High range water reducer diperlukan untuk menghasilkan self compacting concrete dengan workability dan flowability yang tinggi. Untuk meningkatkan homogenitas dan viskositas beton segar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan underwater concreting, perlu ditambahkan filler yang berupa fly ash, silica fume ataupun  limestone (Persson, 2000).  Self Compacting Concrete mensyaratkan kemampuan mengalir yang cukup baik pada beton segar tanpa terjadi segregasi, sehingga viskositas beton juga harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya segregasi (Okamura dan Ozawa, 1994). Hubungan antara  penggunaan superplasticizer dan sifat beton segar pada proses produksi self-compacting concrete dapat ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Prinsip Dasar Proses Produksi Self-Compacting Concrete

(Dehn dkk, 2000)

Menurut Dehn dan kawan-kawan (2000), perkembangan kuat tekan beton yang tergolong self-compacting concrete lebih cepat dibandingkan dengan beton normal yang menggunakan fly ash sebagai pozolan tetapi lebih lambat jika dibandingkan dengan beton normal yang tidak menggunakan pozolan, sehingga disarankan untuk menggunakan kuat tekan pada umur 56 hari sebagai tolok ukur pengujian. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Perkembangan Kuat Tekan SCC (Dehn dkk, 2000)

Untuk meningkatkan sifat mekanik dari beton SCC, maka perlu ditambahkan serat atau sering disebut dengan beton berserat. Beton bertulang berserat (fibre reinforced concrete) didefinisikan sebagai bahan beton yang dibuat dari bahan campuran semen, agregat halus, agregat kasar, air dan sejumlah serat (fibre) yang tersebar secara acak dalam matriks campuran beton segar (Syafei Amri, 2005:231).

Jenis-jenis serat (fibre type) (Syafei Amri, 2005:236) anatar lain : (a) Serat-serat logam, seperti serat baja karbon atau serat baja tahan karat, (b) Serat-serat polymerik (acrylic, aramid, nylon, polyester, polypropylene), (c) Serat-serat karbon, (d)Serat-serat gelas (glass fibre), dan (e) serat-serat alami (serat akwara, bambu, rami, ampas kayu, jerami, sisal, sabut kelapa)

Parameter yang diperoleh dari pengujian tekan terhadap beton berserat antara lain : modulus elastisitas, beban hancur maksimum. Dari hasil pencatatan defleksi diperoleh nilai regangan yang terjadi pada saat beban maksimum dan perilaku kurva beban (P) dengan defleksi (δ) atau perilaku kurva tegangan vs regangan. Perubahan modulus elastisitas akibat penambahan serat sangat kecil. Penambahan serat pada beton normal dapat meningkatkan tegangan pada beban puncak. Beton berserat menyerap energi yang lebih besar dari pada beton normal sebelum hancur (failure). Peningkatan terhadap daktilitas dengan penambahan serat pada beton normal tergantung pada beberapa faktor seperti : geometri serat, volume fraksi serat dan komposisi bahan penyusun matrik sendiri. Peningkatan volume serat dapat meningkatkan kapasitas peningkatan energi. Peningkatan penyerapan energi ini terjadi hanya pada batasan 0 – 0,7 % volume fraksi, apabila kandungan serat dinaikkan lagi sehingga fraksinya menjadi lebih besar dari 0,7 %, maka kenaikan energi yang terjadi tidak terlalu besar. Beton bermutu tinggi lebih getas (brittle) dibandingkan dengan beton normal, dan dengan penambahan serat dihasilkan beton yang lebih daktail.

Hannant (1978:6) memberikan persamaan hubungan antara volume fraksi dengan perbandingan serat dalam matriks sebagai berikut:

W’f	= 	(1)

W’f	= 	(2)

dimana:

W’f	= 	presentase berat serat terhadap matrik beton, %

Vf	=	presentase volume fraksi serat terhadap matrik beton, %

Vm	= 	presentase matriks beton , %

Df	= 	density dari serat, kg/m3

Dm	= 	density dari matrik beton, kg/m3

Dalam aplikasinya, beton berserat lebih banyak digunakan sebagai elemen penahan beban lentur dibandingkan penahan akibat beban lainnnya. Hasil percobaan menunjukan peningkatan kuat lentur lebih tinggi dari pada kuat tekan atau kuat tarik belah. Peningkatan kuat lentur sangat dipengaruhi oleh faktor volume fraksi dan aspek rasio serat. Dengan terjadinya peningkatan nilai volume fraksi maka kuat lentur akan meningkat, demikian pula dengan aspek rasio yang tinggi juga meningkatkan kuat lentur. Serat yang digunakan pada penelitian ini adalah serat polypropylene, dengan penambahan jumlah serat berbagai varians, yaitu 0 kg/m3 , 1 kg/m3, 2 kg/m3 dan 3 kg/m3.

Dengan penambahan lapisan beton baru (overlay ) sebagai perbaikan dari beton lama (substrate), maka perlu diteliti sifat mekaniknya, (1) Efek penambahan serat polypropylene terhadap kuat lekatan beton substrate dan beton baru (overlay) dalam tinjauan gaya geser, (2) Efek penambahan serat polypropylene terhadap kekuatan lentur beton yang telah mengalami lapis ulang serta (3) Mencari komposisi penambahan polypropylene yang paling optimum.

Metode Penelitian

Bahan-bahan dalam penelitian ini, meliputi : (1) Portland Cement type I. (2) pasir dan kerikil  alami yang berasal dari wilayah Kabupaten Sleman, (3) Air  (4) Serat polipropylene monofilament dengan diameter 18 µm dan panjang 12 mm, (5) Silica fume dengan merk Sika-Fume dan (6) Superplasticizer jenis polycarboxylate dengan merk Sika Viscocrete.

Peralatan yang digunakan antara lain: ayakan/saringan dan penggetar siever, Cetakan Beton, Compression Testing Machine, Universal Testing Machine, Slump Flow Test, Concrete mixer, Gelas ukur dan piknometer, Penggaris dan Timbangan

Penelitian ini dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu : (1) Pemeriksaan sifat bahan agregat kasar dan agregat halu, (2) Perhitungan rencana campuran (mix design), (3) Pengujian sifat beton segar (slump-flow test), (3) kuat tekan, kuat lekat, dan kuat lentur pada umur 56 hari , (4) Analisis dan interprestasi data hasil penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif.

Jenis pengujian yang dilakukan antara lain pengujian kuat lekat, beton lama dan baru ditinjau dari gaya geser dan kuat lenturnya. Untuk menguji gaya geser menggunakan  metode Bi-Surface Direct Shear Test  seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Metode Pengujian Bi-Surface Direct Shear Test

Kuat geser interface sambungan beton dapat dihitung dengan Persaman berikut:

Kuat Tekan =  	    (3)

di mana ; 	     P 	= beban maksimum (N)

A 	= luas penampang geser (mm2)

Untuk pengujian kuat lentur beton  digunakan  metode dua titik pembebanan yang mengacu pada standar SNI 03-4431-1997, besaran tegangan tarik (modulus of rupture) yang terjadi pada benda uji dihitung dengan persamaan 4.

R =  	(4)

di mana;	R	= modulus rupture

P	= beban maksimum (kN)

L	= panjang benda uji (mm)

b	= lebar penampang benda uji (mm)

h	= tinggi penampang benda uji (mm)

Benda uji untuk   kuat geser berupa kubus dengan ukuran 15x15x15 cm berjumlah 3 buah. Masing-masing pengujian ada  4 variasi penambahan serat polypropylene. Untuk pengujian kuat lentur berupa berupa balok dengan ukuran 500 mm x 100 mm x 100 mm. Setiap benda uji dibuat dengan ketebalan lapis subtrate 7,5 cm dan lapis overlay 2,5 cm.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dan disajikan secara deskriptif kuantitatif dengan mencari harga reratanya serta disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mix design  beton SCC (untuk lapisan overlay) dilakukan dengan cara trial dan eror dan mix design beton substrate menggunakan metode DOE dari Inggris dengan kuat tekan rencana 20 MPa. Kebutuhan bahan beton SCC dan beton substrate dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.:

Tabel 1 . Kebutuhan Bahan Per-m3 Beton SCC

| No. | Jenis material | Volume | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semen | 490,114 | Kg |
| 2 | Pasir | 950 | Kg |
| 3 | kerikil | 575 | Kg |
| 4 | Air | 227 | Liter |
| 5 | Silica fume | 25,795 | Kg |
| 6 | Visconcrete | 4283 | ml |
| 7 | Plastimen | 1455 | ml |
| 8 | Sika Aer | 307 | ml |

Keterangan : penambahan serat polypropylene bervariasi dari 0 kg/m3, 1 kg/m3, 2 kg/m3, dan  3 kg m3.

Tabel 2. Kebutuhan Bahan Per-m3 Beton Subtrate

| No. | Jenis material | Volume | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semen | 427 | Kg |
| 2 | Pasir | 686,84 | Kg |
| 3 | kerikil | 1030,16 | Kg |
| 4 | Air | 204,9 | Liter |

Setelah  diketahui jumlah bahan adukan beton setiap 1 m3 nya, kemudian dicari jumlah kebutuhan bahan adukan beton untuk beton substrate maupun beton SCC sesuai dengan kebutuhan dan jumlah sampel yang diperlukan.

Pengujian kuat geser beton dilakukan di laboraterium Fakultas Teknik Sipil UNY. Bentuk benda uji berupa kubus dengan ukuran 150x150 mm yang masing-masing benda uji berjumlah 3 buah hasil selengkapnya uji gaya geser beton dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji Kuat Lekat Terhadap Gaya Geser Dengan Penambahan  Serat Polypropylene 0 Kg

| No | Slump | Sisi Kubus | Berat | P maks | Gaya Geser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | (cm) | (kg) | (KN) | (MPa) |
| 1 | 59-65 | 15 x 15 | 7,63 | 44 | 1,956 |
| 2 | 59-65 | 15 x 15 | 8 | 60 | 2,667 |
| 3 | 59-65 | 15 x 15 | 7,97 | 30 | 1,333 |
| Kuta Tarik Belah rata-rata | 1,985 |

Tabel 8. Uji Kuat Lekat Terhadap Gaya Geser  Dengan Penambahan Serat Polypropylene 1 Kg

| No | Slump | Sisi Kubus | Berat | P maks | Gaya Geser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | (cm) | (kg) | (KN) | (MPa) |
| 1 | 60-64 | 15 x 15 | 7,835 | 47 | 2,089 |
| 2 | 60-64 | 15 x 15 | 7,757 | 22 | 0,978 |
| 3 | 60-64 | 15 x 15 | 8,094 | 46 | 2,044 |
| Kuta Tarik Belah rata-rata | 1,704 |

Tabel 9. Uji Kuat Lekat Terhadap Gaya Geser Dengan Penambahan Serat Polypropylene 2 Kg

| No | Slump | Sisi Kubus | Berat | P maks | Gaya Geser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | (cm) | (kg) | (KN) | (MPa) |
| 1 | 48-50 | 15 x 15 | 7,751 | 44 | 1.956 |
| 2 | 48-50 | 15 x 15 | 7,590 | 70 | 3,111 |
| 3 | 48-50 | 15 x 15 | 7,858 | 56 | 2,489 |
| Kuta Tarik Belah rata-rata | 2,519 |

Tabel 10. Uji Kuat Lekat Terhadap Gaya Geser Dengan Penambahan Serat Polypropylene 3 Kg

| No | Slump | Sisi Kubus | Berat | P maks | Gaya Geser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | (cm) | (kg) | (KN) | (MPa) |
| 1 | 48 | 15 x 15 | 7,777 | 48 | 2,133 |
| 2 | 48 | 15 x 15 | 8,068 | 74 | 3,289 |
| 3 | 48 | 15 x 15 | 8,005 | 46 | 2,044 |
| Kuta Tarik Belah rata-rata | 2,489 |

Berdasarkan tabel7-10 di atas dapat disajikan  dalam grafik di bawah ini.

Gambar 7. Grafik Hubungan Gaya Geser Dengan Variasi Penambahan

Polypropylene

Dari grafik di atas, kekuatan lekatan antara beton overlay dan substrate  ditinjau dari gaya geser, akan opotimum pada penambahan serat propeylene sebesar 2 Kg/m3 dan besarnya kekuatan geser = 2,519 MPa. Serat polypropylene merupakan serat jenis potongan pendek (short cut) yang dapat difungsikan untuk meminimalisir terjadinya microcracks akibat berubahnya volume beton selama proses pengeringan. Serat polypropylene dapat mengendalikan free plastic shrinkage beton segar. Dengan berkurangnya besaran free shrinkage pada beton overlay, maka perbedaan susut antara lapis overlay dengan lapis substrate dapat diminimalisir. Berkurangnya perbedaan susut antara lapis overlay dengan substrate dapat meminimalisir microcracks di sekitar interface beton lama dengan beton baru. Hal ini mendorong kekuatan lekat yang lebih sempurna antara beton lama dengan beton baru, sehingga turut mencegah terjadinya debonding.

Pengujian kuat lentur beton dilakukan di laboratorium Fakultas Teknik Sipil UNY. Benda uji berupa balok dengan ukuran 500 x 100 x 100 mm, yang  terdiri dari beton substrate ukuran 75 mm dan beton overlay ukuran 25 mm. Pada pelaksanaannya,  setelah beton substrate berumur 28 hari, kemudian dilapisi beton overlay, setelah beton berumur 56 hari kemudian diuji kuat lenturnya. Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 11. Hasil pengujian kuat lentur (multi-layer) dengan campuran serat

0 kg pada sisi tarik

| No | Nilai slump cm | Panjang (L) cm | Lebar (b) cm | Tinggi (h) cm | Beban mak (Kg) | Kuat Lentur MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59-65 | 50, 2 | 9, 5 | 10, 1 | 500 | 3, 885 |
| 2 | 59-65 | 50, 4 | 9, 3 | 10, 1 | 500 | 3, 984 |
| 3 | 59-65 | 50, 5 | 9, 5 | 10, 2 | 600 | 4, 598 |
| Rata-rata Kuat Lentur MPa | 4, 156 |

Tabel 12. Hasil pengujian kuat lentur (multi-layer) dengan campuran serat

1 kg pada sisi tarik

| No | Nilai slump cm | Panjang (L) cm | Lebar (b) cm | Tinggi (h) cm | Beban mak (Kg) | Kuat Lentur MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63-64 | 50, 1 | 9, 94 | 10, 6 | 700 | 4, 710 |
| 2 | 63-64 | 50 | 9, 6 | 10, 27 | 700 | 5, 185 |
| 3 | 63-64 | 50 | 10, 27 | 10, 8 | 650 | 5, 070 |
| Rata-rata Kuat Lentur MPa | 4, 988 |

Tabel 13. Hasil pengujian kuat lentur (multi-layer) dengan campuran serat

2 kg pada sisi tarik

| No | Nilai slump cm | Panjang (L) cm | Lebar (b) cm | Tinggi (h) cm | Beban mak (Kg) | Kuat Lentur MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-48 | 50 | 9, 6 | 10, 56 | 500 | 3, 503 |
| 2 | 50-48 | 50, 5 | 9, 94 | 10, 44 | 300 | 2, 098 |
| 3 | 50-48 | 50 | 9, 98 | 10, 93 | 350 | 2, 202 |
| Rata-rata Kuat Lentur MPa | 2, 601 |

Tabel 14. Hasil pengujian kuat lentur (multi-layer) dengan campuran serat

3 kg pada sisi tarik

| No | Nilai slump cm | Panjang (L) cm | Lebar (b) cm | Tinggi (h) cm | Beban mak (Kg) | Kuat Lentur MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48-48 | 51 | 9, 3 | 10, 44 | 350 | 2, 642 |
| 2 | 48-48 | 51 | 9, 2 | 10, 1 | 350 | 2, 853 |
| 3 | 48-48 | 51 | 9, 7 | 10, 53 | 300 | 2, 134 |
| Rata-rata Kuat Lentur MPa | 2, 543 |

Tabel 15. Hasil pengujian lentur beton kontrol (mono-layer / sekali pengecoran)

| No | Nilai slump cm | Panjang (L) cm | Lebar (b) cm | Tinggi (h) cm | Beban maks (Kg) | Kuat Lentur MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9, 5 | 50 | 9, 5 | 10, 3 | 600 | 4, 463 |
| 2 | 9, 5 | 50, 1 | 10 | 10 | 700 | 5, 261 |
| 3 | 9, 5 | 50, 2 | 9, 5 | 10, 34 | 700 | 5, 190 |
| Rata-rata Kuat Lentur MPa | 4, 971 |

Hasil pengujian kuat lentur beton multi-layer seperti dapat ditunjukkan dalam grafik berikut ini.

Gambar 8. Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton multi-lapis (pasca lapis

ulang)

Pada Grafik tersebut penambahan serat polypropylene ke dalam campuran beton overlay akan mempengaruhi kuat lentur pasca lapis ulang. Kuat lentur beton pasca lapis ulang pada umur 28 hari dapat melampaui kuat lentur beton kontrol (mono-layer atau beton sekali pengecoran) yang memilki kuat lentur 4,971 kg/m3, bila digunakan lapis overlay dengan penambahan serat polypropylene 1 kg/m3, yaitu sebesar 4,988 kg/m3. Pada konstruksi dengan lapis overlay serat polypropylene 2kg/m3 dan 3 kg/m3 terjadi penurunan hasil uji kuat lentur.

Dari hasil uji kuat lentur beton pasca lapis ulang pada umur beton 28 hari, kuat lentur beton dengan lapisulang menggunakan serat polypropylene 1 kg/m3 merupakan nilai optimum penambahan serat untuk beton pada pekerjaan overlay.

Kondisi ini dapat dicapai mengingat pada penambahan 1 kg/m3 polypropylene, beton segar masih memenuhi persyaratan beton SCC yang mampu mengalir dan memadat dengan memanfaatkan berat sendirinya. Dengan demikian, kepadatan di daerah interface beton lama dengan beton baru dapat tercapai sempurna.

Selain itu, polypropylene dapat mengendalikan free plastic shrinkage beton segar sehingga tidak terjadi microcracks di sekitar interface beton lama dengan beton baru. Hal ini mendorong kekuatan lekat yang lebih sempurna antara beton lama dengan beton baru, sehingga turut mencegah terjadinya debonding.

Penelitian yang dilakukan Slamet Widodo (2008), juga menunjukkan bahwa polypropylene mamppu meningkatkan kuat tarik belah dan ketahanan kejut SCC, sehingga dapat diduga kuat bahwa penggunaan lapis ulang dengan bahan tambah serat polypropylene juga akan meningkatkan kuat lentur beton pasca lapis ulang, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengujian kuat lentur di atas

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pengaruh penambahan serat polypropylene terbukti dapat meningkatkan kuat lekat antara beton lama (subtrate) dan beton baru (overlay) ditinjau dari gaya tarik belah. Dengan proporsi penambahan serat  polypropylene memiliki kuat tarik belah rata-rata 0 kg/m3=0,948 MPa , 1 kg/m3=0,56 MPa, 2 kg/m3=0,711 MPa, 3 kg/m3=0,824 MPa

- Beton dengan penambahan serat polypropylene 0 Kg/m3, 1 kg/m3, 2 kg/m3, 3 kg/m3, memeiliki gaya geser rata-rata 1,985 MPa; 1,704 MPa; 2,519 MPa; 2,489 MPa. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kuat lekat beton substrate dengan overlay meningkat akibat adanya penambahan serat polypropylene.

- Pengaruh penambahan campuran serat polypropylene dapat meningkatkan beban maksimum. Kuat lentur beton pada variasi 0 kg serat sebesar 4,156 MPa, pada variasi 1 kg serat sebesar 4,988 MPa, pada variasi 2 kg serat sebesar 2,601 MPa sedangkan pada variasi 3 kg sebesar 2,543 MPa. Peningkatan yang paling besar terjadi pada komposisi 1 kg serat.

- Komposisi yang paling optimum tercapai saat penambahan serat polypropylene sebesar 1kg/m3., karena dapat meningkatkan kuat lentur sebesar 20,09 %.

Daftar Pustaka

Altun, F., Haktanir, T., and Ari, K., (2007), “Effects of Steel Fiber Addition on Mechanical Properties of Concrete and RC Beams”, Construction and Building Materials 21, pp. 654–661.

Campione, G., and Mangiavillano, M.L., (2008), “Fibrous Reinforced Concrete Beams in Flexure: Experimental Investigation, Analytical Modelling and Design Considerations”, Engineering Structures (article in press avalailable on http://sciendedirect.com).

Chan, Y.W., Chen, Y.G., and Liu, Y.S., (2003), “Effect of Consolidation on Bond of Reinforcement in Concrete of Different Workabilities”, ACI Materials Journal, Vol. 100, No. 4, July-August, pp. 294-301.

Chen, P.W., Fu, X., and Chung, D.D.L., (1995), “improving the bonding between old and new concrete by adding carbon fibers to the new  concrete”, Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 3., pp. 491-496.

Dancygier, A.N., and Savir, Z., (2006), “Flexural Behavior of HSFRC with Low Reinforcement Ratios, Engineering Structures 28, pp. 1503–1512.

Dehn, F., Holschemacher, K. and Wei(e, D., (2000), “Self-Compacting Concrete (SCC) Time Development of the Material Properties and the Bond Behaviour”, LACER No.5., pp. 115-124.

Habel, K., Denarie, E., and Bruhwiler, E., (2007), “Experimental Investigation of Composite Ultra-High-Performance Fiber-Reinforced Concrete and Conventional Concrete Members”, ACI Structural Journal, Vol. 104, No. 1., January-February, pp.  93-101.

Ho, D.W.S., Sheinn, A.M.M., and Tam, C.T.., (2001), “The Sandwich Concept of Construction with SCC”, Cement and Concrete Research 31, pp.  1377–1381.

Hsie, M., Tua, C., and Song, P.S., (2008), “Mechanical Properties of Polypropylene Hybrid Fiber-Reinforced Concrete”, Materials Science and Engineering A 494, pp. 153–157.

Julio, E.N.B.S., Branco, F.A.B., Silva, V.D., and Lourenco, J.F., (2006), “Influence of Added Concrete Compressive Strength on Adhesion to An Existing Concrete Substrate”, Building and Environment 41, pp. 1934–1939.

Momayez, A., Ehsanib, M.R., Ramezanianpoura, A.A., and Rajaie, H., (2005), “Comparison of methods for evaluating bond strength between concrete substrate and repair materials”, Cement and Concrete Research 35, pp. 748–757.

Yamada, K., Takahashi, T., Hanehara, S. and Matsuhisa, M., (2000), “Effects of Chemical Structures on the Properties of Polycarboxylate-Type Superplasticizer”, Cement and Concrete Research 30, pp. 197-207.

# Text boxes

Self Compactibility

Ketahanan Terhadap

Segregasi

Kemampuan Mengalir (Flowability)

Pembatasan Fraksi Agregat Kasar

Penggunaan Superplasticizer

Pengurangan Nilai

Water-Binder Ratio

L

P

h

L/3

Gambar 5 Metode Pengujian Kuat Lentur Metode Four Points Loading